五.超声波清洗工艺与焊接工艺

1.超声波清洗工艺

| 清洗是指清除工件表面上液体和固体的污染物，使工件表面达到一定的洁净程度。清洗过程是清洗介质、污染物、工件表面三者之间的相互作用，是一种复杂的物理、化学作用的过程。清洗不仅与污染物的性质、种类、形态以及粘附的程度有关、与清洗介质的理化性质、清洗性能、工件的材质、表面状态有关、还与清洗的条件如温度、压力以及附加的超声振动、机械外力等因素有关。因此，选择科学合理的清洗工艺，必须进行工艺分析。 浸渍清洗 在清洗槽中加入清洗液，将被洗物 浸渍其中的清洗方式。由于仅靠清 洗液的化学作用清洗，所以洗涤能 力弱，需要长时间。循环清洗液。; 喷气清洗 在清洗槽内安装喷气管(多个吸管)， 用汽体将清洗液喷射到被洗物上的 清洗方式。压力为20kg/cm2以上。. 喷流清洗 从槽的侧面将清洗液在液相中喷出， 靠清洗液的搅拌力（物理作用）促 进清涤。洗涤能力比浸渍清洗强。; 刷洗 在清洗腔室安装刷子、工件有专门 的支承或夹具、在清洗剂浸渍或淋 润的同时，主要靠刷子与工件的机 械磨擦力进行清洗，作为初级清洗、 效果直接。. 超声波清洗 在清洗槽内安装超声波振子，产生 超声波能量（数千个大气压的冲击 波），将被洗物全部清洗的方式。; 喷淋清洗 在清洗槽内安装喷淋管，在气相中 将清洗液喷射到被清洗物上，压力 不足2kg/cm2。. 减压清洗 在清洗槽内产生负压，由于减压， 洗涤剂能较好地渗透到被洗物的缝 隙之间。若和超声波作用，清洗效 果会大大增强。; 喷雾清洗 在洗涤槽内安装喷雾管，在气相中 将洗涤喷附到被清洗物上的清洗方 式。压力2-20kg/cm2。. 旋转筒清洗 在槽内安装旋转装置，同时旋转筒 体和搅拌被清洗物。多与喷流、超 声波洗涤组合使用。; 摇动清洗 在槽内安装摇动机构，装入被洗物， 使之在洗涤槽内上下运动，多与喷 流、超声波洗涤组合使用。..... |
| --- |
| 2.超声波焊接工艺. 超声波焊接是熔接熟塑性塑料制品的高科技技术，各种熟塑性胶件均可使用超声波熔接处理，而不需加溶剂、粘接剂或其他辅助品。其优点是增加多倍生产率、降低成本，提高产品质量。 超声波塑胶焊接原理是由发生器产生20KHZ（或15KHZ）的高压、高频信号、通过换能系统，把信号转换为高频机械振动，加于塑料制品工件上，通过工件表面及内在分子间的磨擦而使传处到接口的温度升高，当温度达到此工伯本身的熔点时，使工作接口迅速溶化，继而填充于接口间的空隙，当震动停止，工件同时在一定的压力下冷却定形，便达成完美的焊接。. 超声波熔接的接面设计. 热熔塑胶焊接分析图.... |
| 热塑性塑料超声波焊接的相容性示例图表 | A B S | ABS/ 聚碳 酸酯 合金 （赛 柯乐800） | 聚 甲 醛 | 丙 烯 腈 | 丙烯酸系多元共聚物 | 丁 二 烯-苯 乙 烯 | 纤维 素(CA, CAB, CAP) | 氟 聚 合 物 | 尼 龙 | 亚苯基-氧化物为主的树脂（诺里尔） | 聚酰胺-酰亚胺（托郎） | 聚 碳 酸 酯 | 热 塑 性 聚 酯 | 聚 乙 烯 | 聚 甲 基 戊 烯 | 聚 苯 硫 | 聚 丙 烯 | 聚 苯 乙 烯 | 聚 砜 | 聚 氯 乙 烯 | SAN-NAS-ASA |  |
| ABS | ■ | ■ |  | ■ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |
| ABS/聚碳酸酯合金 （赛柯乐800） | ■ | ■ |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聚甲醛 |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丙烯腈 | ■ | ○ |  | ■ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |
| 丙烯酸系多元共聚物 | ○ |  |  | ○ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |
| 丁二烯-苯乙烯 |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
| 纤维素(CA,CAB,CAP) |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氟聚合物 |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尼龙 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亚苯基-氧化物为主的树脂（诺里尔） |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  | ■ |  | ○ |  |  |  |  |  | ■ |  | ○ |  |  |
| 聚酰胺-酰亚胺（托郎） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聚碳酸酯 |  | ■ |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  | ■ |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |
| 热塑性聚酯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聚乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聚甲基戊烯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 聚苯硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 聚丙烯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |
| 聚苯乙烯 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  | ○ |  |
| 聚砜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
| 聚氯乙烯 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
| SAN-NAS-ASA | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  | ■ |  |